Контрольные вопросы по дисциплине

Технология материалов электронной техники

- Кристаллизация расплава по механизму образования зародышей в объёме маточной фазы. Характер зависимости скорости роста от пресыщения. Влияние вязкости расплава на процесс отвердевания.

- Механизм гетерогенного образования зародышей кристаллизации из пара. Формирование двумерной жидкости при осаждении атомов на поверхность растущего кристалла. Реиспарение атомов двумерного газа и коэффициент конденсации. Условие нулевого роста при постоянной подаче пара на растущую поверхность. Режим импульсного помонослойного роста.

- Механизм кристаллизации двумерной жидкости на поверхности кристалла, растущего из пара. Ориентация зародышей на поверхности аморфной подложки. Текстуры роста. Ориентация зародышей на кристаллической подложке  – эпитаксия.

- Механизм роста кристаллов на винтовых дислокациях. Характер зависимости скорости от пресыщения. Формирование сингулярных граней и вициналей.

- Механизм роста кристаллов из расплава на атомных шероховатостях. Лимитирующая стадия процесса  и характер зависимости скорости от переохлаждения.

- Габитус кристаллов. Многообразие теоретических форм возможной огранки кристалла и принципы выбора из них, реализуемые кристаллом в процессе роста. Условия, определяющие форму реально получаемых кристаллов при различных механизмах роста.

- Получение монокристаллов кремния по Чохральскому. Условия обеспечения монокристалличности. Конструкция установок. Метод Дэша для уменьшения числа дислокаций в растущем кристалле. Возможности управления формой фронта кристаллизации. Предельные размеры получаемых слитков.

- Проблемы получения больших монокристаллов кремния по Чохральскому. Полунепрерывный способ вытягивания. Методы контроля роста при автоматизированном процессе.

- Паразитное легирование кремния кислородом при выращивании кремния по Чохральскому. Методы уменьшения его влияния.

- Легирование кристаллов в процессе роста. Модель нормальной направленной кристаллизации. Распределение примеси по длине слитка в макро маштабе. Теоретический выход и способы его увеличения.

- Факторы, влияющие на микронеоднородность распределения примесей в легированных слитках, полученных по Чохральскому: колебания температуры и скорости вытягивания, асимметрия теплового поля, свободная конвекция в расплаве, конституциональное переохлаждение.

- Распределение примесей по длине легированного слитка, полученного методом зонной плавки после одного и многих проходов расплавленной зоны. Зонная очистка и зонное легирование.

- Эпитаксия. Геометрические принципы, определяющие возможность срастания двух различных по структуре кристаллов. Феноменологические теории эпитаксии: принцип псевдоморфизма и теория дислокаций несоответствия.

- Практические методы эпитаксии: газовый и вакуумный методы осаждения при эпитаксии кремния. Режим импульсного послойного роста. Сравнение возможностей и областей применения этих методов.

Литература:

1.	Крапухин В. В., Соколов И. А., Кузнецов Г.Д. Технология материалов электронной техники. М.: "МИСИС", 1995.

2.	ТаировЮ.М., Цветков В.Ф. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. М.: «Металлургия», 1990.